采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REBCO超导带材 | 总量290 km | 3500 | 合同签订后15天内交付总数量*75%的带材，合同签订后2个月内交付全部带材。 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

- 用于高温超导CS高场线圈用导体制造

2.3、 工作条件

- 运行温度4.5K，最高场~19T

2.4、 技术性能指标要求

- REBCO高温超导带材

- 宽度：4.0±0.10 mm

- 厚度：95 ±5 μm

- 基底材料：50 μm哈氏合金

- 铜稳定层厚度： 20 ± 5 μm

- 临界压应力下弯曲半径 (95% Ic, 77K) ≤5 mm

- 临界电流 Ic（77K，自场）≥160 A

- 77K（-0.8%，+0.1%）应变区间，Ic 保持率≥90%

- 绝缘材料：无

- 临界电流 Ic (4.2 K, 12 T, B//c) ≥450 A ，Ic (4.2 K, 14 T, B//c) ≥ 400 A；

- 总量 290km，最小单根长度 ＞320 m，且其中单根长度大于500m的交付量不低于总量的20%。

具体单根长度及相应的数量要求，如合同签订后甲方有新的需求，则按甲方新的需求交付。

2.5、 技术服务要求及质保要求

2.5.1供应商应对提供的所有材料以及交付产品进行质量检测，并向用户提供：

所有材料要求性能参数的质量检验检测报告，其中超导材料77 K自场条件下载流特性抽检率不低于30%，4.2K，10T及以上强场性能测试抽检率不低于10%；

2.5.2采购方在质保期内发现交付物存在缺陷、损伤或清洁情况，有权向供应商方提出索赔要求，供应商在质保期内发生此类事件，应认为所提要求是有效的，收到后2周未作答复，则认为供应商已接受所提要求。在上述情况下，需要进行材料(部件)更换、修复或必需停运进行处理所用的时间，质保期应作相应延长。

2.6、验收标准及验收程序

产品验收按照技术要求文件执行，对供应商提供的交付物以及质量保证书等相关文件进行验收，同时由采购人对对其中关键参数进行随机批次抽样复核。