采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EAST上偏滤器靶板单元（内靶板钨串） （含相应的焊接与检测） | 24套 |
| 2 | EAST上偏滤器靶板单元（外靶板钨串） （含相应的焊接与检测） | 32套 |

EAST上偏滤器靶板单元（内靶板钨串）结构如图1所示，EAST上偏滤器靶板单元（外靶板钨串）图2所示，其中1、3为端头水盒，；2为不锈钢水盒；4、5为钨铜串。

本次招标货物涉及到的所有原材料、加工、焊接、组装、检测、运输等费用，均由中标人承担，招标人不再承担其他任何费用。其中原材料的供应商采购前必须得到甲方认可和确认（注：甲方的认可和确认并不免除中标人应承担的责任和义务），供货时需提供相关采购合同证明及相关原材料检测报告。

图1 内靶板结构图                 图2 外靶板结构图

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

本次采购的为EAST上偏滤器靶板单元备件，包含内靶板钨串24套、外靶板钨串32套及相应的焊接与检测。

2.2、 工作条件

表面热流密度15MW/m2、内部3MPa的工作压力。

2.3、 技术性能指标要求

2.3.1）钨基体

1）纯度≥99.96%，成分满足下表

| 元素 | 含量，wt.% | 允许偏差，wt.% |
| --- | --- | --- |
| C | ≤0.002 | —— |
| O | ≤0.002 | —— |
| N | 0.010 | +0.0005 |
| Fe | 0.010 | +0.001 |
| Ni | 0.010 | +0.001 |
| Si | 0.010 | +0.001 |
| Co | <0.05 | N/A |
| Nb | <0.01 | N/A |
| Ta | <0.01 | N/A |

晶粒度优于5级，钨板应在与变形方向垂直的平面(距离边缘至少 3mm)进行维氏硬度检验。维氏硬度测试应按照 ASTM E92 或 EN ISO 6507-1 进行。交货硬度 HV30≥430，1500℃真空(≤10-1 Pa)中至少热处理 1 小时HV30≥360。1000oC时拉伸强度≥400MPa。钨块密度≥19.15g/cm3；

2）晶粒取向：晶粒为竖直方向（与面对等离子体表面垂直）；

3）表面光洁，无可见的氧化物、水垢、裂口、搭扣、裂纹、接缝、突出物、胆痕、无裂纹，基体内无超过φ0.5mm当量的缺陷；

4）每批次的钨块进行密度测量、成分测试、金相分析、拉伸强度测试，各项测试取样至少3件。

2.3.2）无氧铜层

1）纯度：≥99.95%；

2）氧含量：≤0.003%；

3）杂质总含量：≤0.05%；

4）铜层无超过 Φ1mm平底孔当量缺陷

2.3.3）铬锆铜管

1）管材成分满足：Cr含量在0.6~0.9%之间，Zr含量在0.07~0.15%之间，其他杂质含量≤0.15%，包含Co≤0.05 ，Nb≤0.01 ，Ta≤0.01

2）管材平均晶粒尺寸≤100μm，大于200μm的晶粒≤10%；

3）管材在20oC时拉伸强度≥370MPa，屈服强度≥240MPa，延伸率≥17%；管材在250oC时拉伸强度≥280MPa，屈服强度≥200MPa，延伸率≥10%；

4）管道内部光洁，管材无裂纹及无大于0.1mm的缺陷；

所有表面应平整、均匀，无褶皱、波纹、气孔、撕裂、裂纹、夹杂物或异物。

5）每批铬锆铜管进行成分测试、金相分析、拉伸强度测试，各项测试取样至少3件。

2.3.4）Inconel 625管

1）验收标准参照ASME B444；

2）采购的Inconel 625管卖家需提供检测报告。

2.3.5）钨铜结合界面

1）钨块和无氧铜层结合良好，无超过 Φ2mm平底孔当量缺陷；

2.3.6）铬锆铜管与Inconel管的界面

1）X射线检验，无大于0.5mm的缺陷；

2）在200°C的情况下，拉伸强度≥200MPa；

3）时效处理后，在规定载荷条件下，弯剪疲劳寿命不小于10000次，且测试后焊缝氦检无漏点。

2.3.7）钨铜块与铬锆铜管的界面

1）超声探伤：全圆周孔范围内无大于φ1mm当量的缺陷，缺陷面积不超过2×3mm2；；

2）满足15MW/m2稳态热负荷的要求；

3）在规定载荷条件下，疲劳寿命不小于1000次。

2.3.8）支撑腿

1）钨铜、铜钢界面：单个缺陷尺寸无超过φ2mm当量的缺陷，缺陷间距大于单个缺陷的长度，缺陷面积不超过10%；

2）支撑腿与钨块之间的连接强度≥120MPa；

3）RT ，0-4kN条件下，疲劳寿命不小于15000次。

2.3.9）钨串的轮廓度

1） 钨串通过工装组装成靶板，靶板面向等离子体侧的轮廓度≤0.4mm；

2） 钨块之间间隙0.4~0.6mm之间。

3） 轴向的扭曲不超过0.1mm。

2.3.10）钨串的尺寸精度

1） 钨串总长度误差为±0.5mm（钨块端面之间的距离）；

2） 宽度方向误差为±0.1mm。

2.3.11）密封性能要求

1）真空检漏

室温条件下，真空漏率≦1.0×10-10Pa.m3/s；

2）真空环境下烘烤检漏

a.将被测试件放入真空室内，对冷却通道内通入3.8MPa的氦气，保压30分钟，测试真空漏率，漏率≦1.0×10-10Pa.m3/s；

b.再将被测试件加温至250°C，保温2小时。在冷却通道内通入3MPa氦气，保压30分钟，测试漏率，漏率≦1.0×10-8Pa.m3/s；

c.降至常温后再通入3.8MPa的氦气，保压30分钟，测试漏率，漏率≦1.0×10-10Pa.m3/s；

d.再将被测试件加温至250°C，保温2小时。在冷却通道内通入3MPa氦气，保压30分钟，测试漏率，漏率≦1.0×10-8Pa.m3/s；

e.再降至常温后再通入3.8MPa的氦气，保压30分钟，测试漏率，漏率≦1.0×10-10Pa.m3/s。

2.4、 技术服务要求及质保要求

中标人提供货物时，必须提供以下材料：

- 实物

- 按要求清洗；

- 超声波清洗：在去离子水中进行长时间（4小时）清洗，以除表面粘附物为主；

- 去离子水冲刷；

- 真空炉烘烤：升温至200oC，保温2小时；

- 避免用手直接触摸。

- 真空包装、存放；

- 检验报告

- 技术要求提及的所有原材料的相关检测报告；

- 技术要求提及的强度测试报告；

- 无损探伤报告（所有异种材料复合界面）；

- 几何尺寸检验报告；

- 密封性能检测报告；

- 清洗记录单。

质保期至少一年。

2.5、验收标准及验收程序

- 实物和数量符合要求；

- 检验报告完整；

- 关键技术指标合格；

- 质保书。